焊工职业技能鉴定设施设备清单

焊工(初级）职业技能鉴定设施设备如下：（每位考生需求）

| 序号 | 名称（材质） | 规格型号或技术要求(mm) | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板：Q235 | 300×100×12，单边32°坡口 | 4件 |  |
| 2 | 钢板：Q235 | 100×100×12 | 3件 |  |
| 3 | 钢板：Q235 | 300×100×4,单边坡口面35° | 2件 |  |
| 4 | 钢板：Q235 | 300×50×6 | 2件 |  |
| 5 | 钢板：Q235 | 300×50×8 | 2件 |  |
| 6 | 钢板：Q235 | 400×200×12,单边坡口面30°顿边6mm | 4件 |  |
| 7 | 钢板：Q235 | 400×200×12 | 3件 |  |
| 8 | 钢板：Q235 | 400×100×12 | 1件 |  |
| 9 | 钢板：Q235 | 300×100×3，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 10 | 钢板：Q235 | 300×100×6，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 11 | 钢管：20 | Φ108×6×100，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 12 | 钢管：20 | φ42×5×100单边坡口35° | 2件 |  |
| 13 | 钢管：10 | Ф60×4×100 | 1件 |  |
| 14 | 电焊条 | E4303或E5015，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 15 | 电焊条 | E4303或E5015，φ3.2 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 16 | 焊丝 | ER50-6，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 17 | 焊丝 | ER50-6，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 18 | 焊丝 | H08A，φ3.2或φ4 | 1盘 | 符合GB/T 5293标准 |
| 19 | 焊剂 | HJ431,14-20目 | 10kg | 符合GB/T 5293标准 |
| 20 | 氧气 | 40L，纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 3863标准 |
| 21 | 溶解乙炔气 | 5kg，体积分数98% | 1瓶 | 符合GB 6819标准 |
| 22 | CO2气体 | 纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 6052标准 |
| 23 | 氩气 | 纯度：≥99.99% | 1瓶 | 符合GB/T 4842标准 |
| 24 | 焊接操作工位 | ≥3m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 25 | 焊接操作工位 | ≥5m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 埋弧焊专用 |
| 26 | 焊接操作架 | 适用于板、管各种位置焊接，高度调节范围0.3-1.3m,安全牢固 | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 27 | 焊接操作台 |  | 1套 | 埋弧焊专用 |
| 28 | 电焊机 | ZX7-400,额定电流≥300A | 1台 | 用E4303可用交流焊机 |
| 29 | CO2气保焊焊机 | KRⅡ350，额定电流≥300A | 1台 | 配套送丝机构、焊枪一套 |
| 30 | 氩弧焊焊机 | WS-400,额定电流≥300A | 1台 | 如氩、电两用焊机免此项 |
| 31 | 埋弧焊机 | MZ1-1000，额定电流≥800A | 1套 | 含机头、控制柜 |
| 32 | 焊条烘干箱 | ZYH-30，≥30kg | 1台 |  |
| 33 | 焊剂烘干箱 | XZYH-60,≥30kg | 1台 | 埋弧焊机用 |
| 34 | 焊条保温桶 | TB-2.5W | 1个 |  |
| 35 | 焊接电缆 | ≥35m2 | 2条 |  |
| 36 | 焊接电缆 | ≥1002 | 2条 | 配套埋弧焊机 |
| 37 | 电焊钳 | 300A | 1把 |  |
| 38 | 接地钳 |  | 1把 |  |
| 39 | 氩弧焊焊枪 | QQ/160-C，额定电流≥160A | 1把 |  |
| 40 | 氧气减压器 | QD-1型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 41 | 乙炔气减压器 | QD-20型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 42 | 氧-乙炔皮管 | 30m×2根 | 1副 | 符合GB/T 2550标准 |
| 43 | 割炬 | G01-30 | 1把 | 符合国家标准 |
| 44 | 割炬 | G01-100 | 1把 | 符合国家标准 |
| 45 | CO2气减压流量表 | YX-25CD1HAH,带加热器 | 1个 | 符合国家标准 |
| 46 | 氩气减压流量表 | YQAR-731L（双流量表） | 1个 | 符合国家标准。可用单流量表 |
| 47 | 钳工桌 |  | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 48 | 台虎钳 | 10″ | 1台 |  |
| 49 | 角向磨光机 | φ100mm | 1台 |  |
| 50 | 台式砂轮 | φ250mm | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 51 | 鎯头 | 1p | 1把 |  |
| 52 | 平锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 53 | 砂布 | 0# | 1张 |  |
| 54 | 半圆锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 55 | 活动扳手 | 12″ | 1把 |  |
| 56 | 钢丝钳 | 8″ | 1把 |  |
| 57 | 钢丝刷 |  | 1把 |  |
| 58 | 手提式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 59 | 头戴式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 60 | 渣锤 |  | 1把 |  |
| 61 | 扁铲 |  | 1把 |  |
| 62 | 尖铲 |  | 1把 |  |
| 63 | 墨镜 |  | 1副 |  |
| 64 | 通针 |  | 1套 |  |
| 65 | 石笔 |  | 1根 |  |
| 66 | 钢板尺 | ≥300 | 1把 |  |
| 67 | 焊接检验尺 | HJC-40 | 1把 |  |
| 68 | 低倍放大镜 | 5-10倍 | 1把 |  |
| 69 | 电焊工作服 |  | 1套 | 符合国家标准 |
| 70 | 电焊手套 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 71 | 电焊工作鞋 |  | 1双 | 符合国家标准 |
| 72 | 护目镜 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 73 | 普通纱手套 |  | 1副 |  |
| 74 | 灭火器 | 干粉或CO2 | 1件 |  |
| 75 | 通风设施 |  | 1套 | 焊接考场必须配备通风、除尘设施 |
| 76 | 照明 |  |  | 实操考场每个工位必须配备单独照明 |
| 77 | 监控 |  | 1套 | 实操考场至少二个工位一个摄像头 |
| 注 | 需要RT(X拍片)检验时外委由第三方检验机构 |  |  | RT检验设备不列 |

焊工(中级）职业技能鉴定设施设备如下：（每位考生需求）

| 序号 | 名称（材质） | 规格型号或技术要求(mm) | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板：Q235 | 300×100×12，单边32°坡口 | 2件 |  |
| 2 | 钢板：Q345 | 300×100×12，单边32°坡口 | 2件 |  |
| 3 | 钢板：Q235 | 300×100×4，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 4 | 钢板：Q235 | 300×100×3，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 5 | 钢板：Q345 | 300×100×6，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 6 | 钢板：Q235 | 400×200×12,单边坡口面30°顿边6mm | 4件 |  |
| 7 | 钢管：20 | Φ60×5×100，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 8 | 钢管：20 | φ42×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 9 | 不锈钢管：06Cr18Ni9 | Φ60×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 10 | 不锈钢管：06Cr18Ni9 | Φ42×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 11 | 不锈钢板：06Cr18Ni9 | 300×100×12,单边32°坡口 | 2件 |  |
| 12 | 不锈钢板：06Cr18Ni9 | 300×100×4,单边35°坡口 | 2件 |  |
| 13 | 电焊条 | E4303或E5015，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 14 | 电焊条 | E4303或E5015，φ3.2 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 15 | 电焊条 | E308-16，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 983标准 |
| 16 | 电焊条 | E309-16，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 983标准 |
| 17 | 焊丝 | ER50-6，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 18 | 焊丝 | ER308，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 19 | 焊丝 | ER50-6，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 20 | 焊丝 | H06Cr21Ni10，φ2.5(ER308) | 2根 | 符合GB/T 4241标准 |
| 21 | 焊丝 | H03Cr24Ni13，φ2.5(ER309L) | 2根 | 符合GB/T 4241标准 |
| 22 | 焊丝 | H08A，φ3.2或φ4 | 1盘 | 符合GB/T5293标准 |
| 23 | 焊丝 | H10Mn2，φ3.2或φ4 | 1盘 | 符合GB/T5293标准 |
| 24 | 焊剂 | HJ431,14-20目 | 10kg | 符合GB/T 5293标准 |
| 25 | 氧气 | 40L，纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 3863标准 |
| 26 | 溶解乙炔气 | 5kg，体积分数98% | 1瓶 | 符合GB 6819标准 |
| 27 | CO2气体 | 纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 6052标准 |
| 28 | 氩气 | 纯度：≥99.99% | 1瓶 | 符合GB/T 4842标准 |
| 29 | 焊接操作工位 | ≥3m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 30 | 焊接操作工位 | ≥5m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 埋弧焊专用 |
| 31 | 焊接操作架 | 适用于板、管各种位置焊接，高度调节范围0.3-1.3m,安全牢固 | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 32 | 焊接操作台 |  | 1套 | 埋弧焊专用 |
| 33 | 电焊机 | ZX7-400,额定电流≥300A | 1台 | 用E4303可用交流焊机 |
| 34 | CO2气保焊焊机 | KRⅡ350，额定电流≥300A | 1台 | 配套送丝机构、焊枪一套 |
| 35 | 氩弧焊焊机 | WS-400,额定电流≥300A | 1台 | 如氩、电两用焊机免此项 |
| 36 | 埋弧焊机 | MZ1-1000，额定电流≥800A | 1套 | 含机头、控制柜 |
| 37 | 焊条烘干箱 | ZYH-30，≥30kg | 1台 |  |
| 38 | 焊剂烘干箱 | XZYH-60,≥30kg | 1台 | 埋弧焊机用 |
| 39 | 焊条保温桶 | TB-2.5W | 1个 |  |
| 40 | 焊接电缆 | ≥35m2 | 2条 |  |
| 41 | 焊接电缆 | ≥1002 | 2条 | 配套埋弧焊机 |
| 42 | 电焊钳 | 300A | 1把 |  |
| 43 | 接地钳 |  | 1把 |  |
| 44 | 氩弧焊焊枪 | QQ/160-C，额定电流≥160A | 1把 |  |
| 45 | 氧气减压器 | QD-1型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 46 | 乙炔气减压器 | QD-20型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 47 | 氧-乙炔皮管 | 30m×2根 | 1副 | 符合GB/T 2550标准 |
| 48 | 割炬 | G01-30 | 1把 | 符合国家标准 |
| 49 | 割炬 | G01-100 | 1把 | 符合国家标准 |
| 50 | CO2气减压流量表 | YX-25CD1HAH,带加热器 | 1个 | 符合国家标准 |
| 51 | 氩气减压流量表 | YQAR-731L（双流量表） | 1个 | 符合国家标准。不是双流量表者数量2个 |
| 52 | 钳工桌 |  | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 53 | 台虎钳 | 10″ | 1台 |  |
| 54 | 角向磨光机 | φ100mm | 1台 |  |
| 55 | 台式砂轮 | φ250mm | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 56 | 鎯头 | 1p | 1把 |  |
| 57 | 平锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 58 | 砂布 | 0# | 1张 |  |
| 59 | 半圆锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 80 | 活动扳手 | 12″ | 1把 |  |
| 61 | 钢丝钳 | 8″ | 1把 |  |
| 62 | 钢丝刷 |  | 1把 |  |
| 63 | 手提式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 64 | 头戴式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 65 | 渣锤 |  | 1把 |  |
| 66 | 扁铲 |  | 1把 |  |
| 67 | 尖铲 |  | 1把 |  |
| 68 | 墨镜 |  | 1副 |  |
| 69 | 通针 |  | 1套 |  |
| 70 | 石笔 |  | 1根 |  |
| 71 | 钢板尺 | ≥300 | 1把 |  |
| 72 | 焊接检验尺 | HJC-40 | 1把 |  |
| 73 | 低倍放大镜 | 5-10倍 | 1把 |  |
| 74 | 电焊工作服 |  | 1套 | 符合国家标准 |
| 75 | 电焊手套 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 76 | 电焊工作鞋 |  | 1双 | 符合国家标准 |
| 77 | 护目镜 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 78 | 普通纱手套 |  | 1副 |  |
| 79 | 灭火器 | 干粉或CO2 | 1件 |  |
| 80 | 通风设施 |  | 1套 | 焊接考场必须配备通风、除尘设施 |
| 81 | 照明 |  |  | 实操考场每个工位必须配备单独照明 |
| 82 | 监控 |  | 1套 | 实操考场至少二个工位一个摄像头 |
| 注 | 需要RT(X拍片)检验时外委由第三方检验机构 |  |  | RT检验设备不列 |

焊工(高级）职业技能鉴定设施设备如下：（每位考生需求）

| 序号 | 名称（材质） | 规格型号或技术要求(mm) | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板：Q345 | 300×100×12，单边32°坡口 | 4件 |  |
| 2 | 钢板：Q345 | 300×100×5，单边35°坡口 | 4件 |  |
| 3 | 不锈钢板：06Cr18Ni9 | 300×100×12,单边32°坡口 | 2件 |  |
| 4 | 不锈钢板：06Cr18Ni9 | 300×100×5,单边35°坡口 | 2件 |  |
| 5 | 钢板：Q345 | 400×200×12,单边坡口面30°顿边6mm | 4件 |  |
| 6 | 钢板：06Cr18Ni9 | 400×200×12,单边坡口面30°顿边6mm | 4件 |  |
| 7 | 钢管：20 | Φ60×5×100，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 8 | 钢管：20 | Φ42×5×100，单边35°坡口 | 2件 |  |
| 9 | 不锈钢管：06Cr18Ni9 | Φ60×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 10 | 不锈钢管：06Cr18Ni9 | Φ42×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 11 | 合金钢管：15CrMo | Φ42×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 12 | 合金钢管：12Cr1MoV | Φ60×5×100单边坡口角度35° | 2件 |  |
| 13 | 电焊条 | E5015，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 14 | 电焊条 | E5015，φ3.2 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 15 | 电焊条 | E308-16，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 983标准 |
| 16 | 电焊条 | E309-16，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 983标准 |
| 17 | 电焊条 | E5515-CM，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5118标准 |
| 18 | 电焊条 | E5515-1CMV，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5118标准 |
| 19 | 焊丝 | ER50-6，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 20 | 焊丝 | ER308，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 21 | 焊丝 | ER50-6，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 22 | 焊丝 | H06Cr21Ni10，φ2.5(ER308) | 2根 | 符合GB/T 4241标准 |
| 23 | 焊丝 | H03Cr24Ni13，φ2.5(ER309L) | 2根 | 符合GB/T 4241标准 |
| 24 | 焊丝 | ER55-B1，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 25 | 焊丝 | ER55-B2，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 26 | 焊丝 | H10Mn2，φ3.2或φ4 | 1盘 | 符合GB/T5293标准 |
| 27 | 焊丝 | H06Cr21Ni10，φ3.2或φ4 | 1盘 | 符合GB/T5293标准 |
| 28 | 焊剂 | HJ250,14-20目 | 10kg | 符合GB/T 5293标准 |
| 29 | 氧气 | 40L，纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 3863标准 |
| 30 | 溶解乙炔气 | 5kg，体积分数98% | 1瓶 | 符合GB 6819标准 |
| 31 | CO2气体 | 纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 6052标准 |
| 32 | 氩气 | 纯度：≥99.99% | 1瓶 | 符合GB/T 4842标准 |
| 33 | 焊接操作工位 | ≥3m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 34 | 焊接操作工位 | ≥5m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 埋弧焊专用 |
| 25 | 焊接操作架 | 适用于板、管各种位置焊接，高度调节范围0.3-1.3m,安全牢固 | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 36 | 焊接操作台 |  | 1套 | 埋弧焊专用 |
| 37 | 电焊机 | ZX7-400,额定电流≥300A | 1台 |  |
| 38 | CO2气保焊焊机 | KRⅡ350，额定电流≥300A | 1台 | 配套送丝机构、焊枪一套 |
| 39 | 氩弧焊焊机 | WS-400,额定电流≥300A | 1台 | 如氩、电两用焊机免此项 |
| 40 | 埋弧焊机 | MZ1-1000，额定电流≥800A | 1套 | 含机头、控制柜 |
| 41 | 焊条烘干箱 | ZYH-30，≥30kg | 1台 |  |
| 42 | 焊剂烘干箱 | XZYH-60,≥30kg | 1台 | 埋弧焊机用 |
| 43 | 焊条保温桶 | TB-2.5W | 1个 |  |
| 44 | 焊接电缆 | ≥35m2 | 2条 |  |
| 45 | 焊接电缆 | ≥1002 | 2条 | 配套埋弧焊机 |
| 46 | 电焊钳 | 300A | 1把 |  |
| 47 | 接地钳 |  | 1把 |  |
| 48 | 氩弧焊焊枪 | QQ/160-C，额定电流≥160A | 1把 |  |
| 49 | 氧气减压器 | QD-1型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 50 | 乙炔气减压器 | QD-20型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 51 | 氧-乙炔皮管 | 30m×2根 | 1副 | 符合GB/T 2550标准 |
| 52 | 割炬 | G01-30 | 1把 | 符合国家标准 |
| 53 | 割炬 | G01-100 | 1把 | 符合国家标准 |
| 54 | CO2气减压流量表 | YX-25CD1HAH,带加热器 | 1个 | 符合国家标准 |
| 55 | 氩气减压流量表 | YQAR-731L（双流量表） | 1个 | 符合国家标准。不是双流量表者数量2个 |
| 56 | 钳工桌 |  | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 57 | 台虎钳 | 10″ | 1台 |  |
| 58 | 角向磨光机 | φ100mm | 1台 |  |
| 59 | 台式砂轮 | φ250mm | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 60 | 鎯头 | 1p | 1把 |  |
| 61 | 平锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 62 | 砂布 | 0# | 1张 |  |
| 63 | 半圆锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 64 | 活动扳手 | 12″ | 1把 |  |
| 65 | 钢丝钳 | 8″ | 1把 |  |
| 66 | 钢丝刷 |  | 1把 |  |
| 67 | 手提式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 68 | 头戴式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 69 | 渣锤 |  | 1把 |  |
| 70 | 扁铲 |  | 1把 |  |
| 71 | 尖铲 |  | 1把 |  |
| 72 | 墨镜 |  | 1副 |  |
| 73 | 通针 |  | 1套 |  |
| 74 | 石笔 |  | 1根 |  |
| 75 | 钢板尺 | ≥300 | 1把 |  |
| 76 | 焊接检验尺 | HJC-40 | 1把 |  |
| 77 | 低倍放大镜 | 5-10倍 | 1把 |  |
| 78 | 电焊工作服 |  | 1套 | 符合国家标准 |
| 79 | 电焊手套 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 80 | 电焊工作鞋 |  | 1双 | 符合国家标准 |
| 81 | 护目镜 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 82 | 普通纱手套 |  | 1副 |  |
| 83 | 灭火器 | 干粉或CO2 | 1件 |  |
| 84 | 通风设施 |  | 1套 | 焊接考场必须配备通风、除尘设施 |
| 85 | 照明 |  |  | 实操考场每个工位必须配备单独照明 |
| 86 | 监控 |  | 1套 | 实操考场至少二个工位一个摄像头 |
| 注 | 需要RT(X拍片)检验时外委由第三方检验机构 |  |  | RT检验设备不列 |

焊工(技师）职业技能鉴定设施设备如下：（每位考生需求）

| 序号 | 名称（材质） | 规格型号或技术要求(mm) | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管20# | φ108×5 L=500 | 2 |  |
| 2 | 钢管20# | φ51×3.5 L=320 | 3 |  |
| 3 | 钢板Q235 | φ93×6，外园坡口单边45° | 4 |  |
| 4 | 钢管20# | φ32×3.5 L=130 | 2 |  |
| 5 | 钢板：Q345 | 300×100×12，单边坡口32° | 4件 |  |
| 6 | 钢板：Q345 | 300×100×12，单边坡口32° | 4件 |  |
| 7 | 不锈钢板：06Cr18Ni9 | 300×100×12,单边坡口32° | 2件 |  |
| 8 | 不锈钢板：06Cr18Ni9 | 300×100×5,单边坡口35° | 2件 |  |
| 9 | 钢管：20 | Φ60×5×100，单边坡口35° | 2件 |  |
| 10 | 钢管：20 | Φ42×5×100，单边坡口35° | 2件 |  |
| 11 | 不锈钢管：06Cr18Ni9 | Φ60×5×100单边坡口35° | 2件 |  |
| 12 | 不锈钢管：06Cr18Ni9 | Φ42×5×100单边坡口35° | 2件 |  |
| 13 | 合金钢管：15CrMo | Φ38×4×100单边坡口35° | 2件 |  |
| 14 | 合金钢管：12Cr1MoV | Φ42×5×100单边坡口35° | 2件 |  |
| 15 | 电焊条 | E4303或E5015，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 16 | 电焊条 | E4303或E5015，φ3.2 | 20根 | 符合GB/T 5117标准 |
| 17 | 电焊条 | E308-16，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 983标准 |
| 18 | 电焊条 | E309-16，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 983标准 |
| 19 | 电焊条 | E5515-CM，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5118标准 |
| 20 | 电焊条 | E5515-1CMV，φ2.5 | 20根 | 符合GB/T 5118标准 |
| 21 | 焊丝 | ER50-6，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 22 | 焊丝 | ER308，φ1.2 | 1盘 | 符合GB/T 8110标准 |
| 23 | 焊丝 | ER50-6，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 24 | 焊丝 | H06Cr21Ni10，φ2.5(ER308) | 2根 | 符合GB/T 4241标准 |
| 25 | 焊丝 | H03Cr24Ni13，φ2.5(ER309L) | 2根 | 符合GB/T 4241标准 |
| 26 | 焊丝 | ER55-B1，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 27 | 焊丝 | ER55-B2，φ2.5 | 2根 | 符合GB/T 8110标准 |
| 28 | 氧气 | 40L，纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 3863标准 |
| 29 | 溶解乙炔气 | 5kg，体积分数98% | 1瓶 | 符合GB 6819标准 |
| 30 | CO2气体 | 纯度：≥99.5% | 1瓶 | 符合GB/T 6052标准 |
| 31 | 氩气 | 纯度：≥99.99% | 1瓶 | 符合GB/T 4842标准 |
| 32 | 焊接操作工位 | ≥3m2,并设挡光板，高度≥1.5m | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 33 | 焊接操作架 | 适用于板、管各种位置焊接，高度调节范围0.3-1.3m,安全牢固 | 1个 | 电焊、CO2焊、氩弧焊用 |
| 34 | 电焊机 | ZX7-400,额定电流≥300A | 1台 |  |
| 35 | CO2气保焊焊机 | KRⅡ350，额定电流≥300A | 1台 | 配套送丝机构、焊枪一套 |
| 36 | 氩弧焊焊机 | WS-400,额定电流≥300A | 1台 | 如氩、电两用焊机免此项 |
| 37 | 水压试验泵 | ≥1Mpa | 1台 |  |
| 38 | 焊条烘干箱 | ZYH-30，≥30kg | 1台 |  |
| 39 | 焊条保温桶 | TB-2.5W | 1个 |  |
| 40 | 焊接电缆 | ≥35m2 | 2条 |  |
| 41 | 电焊钳 | 300A | 1把 |  |
| 42 | 接地钳 |  | 1把 |  |
| 43 | 氩弧焊焊枪 | QQ/160-C，额定电流≥160A | 1把 |  |
| 44 | 氧气减压器 | QD-1型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 45 | 乙炔气减压器 | QD-20型 | 1个 | 符合国家标准 |
| 46 | 氧-乙炔皮管 | 30m×2根 | 1副 | 符合GB/T 2550标准 |
| 47 | 割炬 | G01-30 | 1把 | 符合国家标准 |
| 48 | 割炬 | G01-100 | 1把 | 符合国家标准 |
| 49 | CO2气减压流量表 | YX-25CD1HAH,带加热器 | 1个 | 符合国家标准 |
| 50 | 氩气减压流量表 | YQAR-731L（双流量表） | 1个 | 符合国家标准。不是双流量表者数量2个 |
| 51 | 钳工桌 |  | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 52 | 台虎钳 | 10″ | 1台 |  |
| 53 | 角向磨光机 | φ100mm | 1台 |  |
| 54 | 台式砂轮 | φ250mm | 若干 | 根据鉴定人数配 |
| 55 | 鎯头 | 1p | 1把 |  |
| 56 | 平锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 57 | 砂布 | 0# | 1张 |  |
| 58 | 半圆锉刀 | 12″ | 1把 |  |
| 59 | 活动扳手 | 12″ | 1把 |  |
| 60 | 钢丝钳 | 8″ | 1把 |  |
| 61 | 钢丝刷 |  | 1把 |  |
| 62 | 手提式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 63 | 头戴式面罩及护目镜片 | 护目镜片：8-10# | 1个 |  |
| 64 | 渣锤 |  | 1把 |  |
| 65 | 扁铲 |  | 1把 |  |
| 62 | 尖铲 |  | 1把 |  |
| 63 | 墨镜 |  | 1副 |  |
| 64 | 通针 |  | 1套 |  |
| 65 | 石笔 |  | 1根 |  |
| 66 | 钢板尺 | ≥300 | 1把 |  |
| 67 | 直角尺 |  | 1把 |  |
| 68 | 圆规 | ≥200 | 1把 |  |
| 69 | 样冲 |  | 1个 |  |
| 70 | 焊接检验尺 | HJC-40 | 1把 |  |
| 71 | 低倍放大镜 | 5-10倍 | 1把 |  |
| 72 | 电焊工作服 |  | 1套 | 符合国家标准 |
| 73 | 电焊手套 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 74 | 电焊工作鞋 |  | 1双 | 符合国家标准 |
| 75 | 护目镜 |  | 1副 | 符合国家标准 |
| 76 | 普通纱手套 |  | 1副 |  |
| 77 | 灭火器 | 干粉或CO2 | 1件 |  |
| 78 | 通风设施 |  | 1套 | 焊接考场必须配备通风、除尘设施 |
| 79 | 照明 |  |  | 实操考场每个工位必须配备单独照明 |
| 80 | 监控 |  | 1套 | 实操考场至少二个工位一个摄像头 |
| 注 | 需要RT(X拍片)检验时外委由第三方检验机构 |  |  | RT检验设备不列 |

焊工(高级技师）职业技能鉴定设施设备如下：

技能考试为笔试，备理论考场。